ПРОДУКТОВА ГРУПА

ДЕКОРАТИВНИ СИНТЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

# BETEK SYNTHETIC PAINT – ЦВЕТЕН ЕМАЙЛЛАК (БЛАЖНА БОЯ)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Последен слой гланцова синтетична боя на основата на модифицирана алкидна смола с висока и трайна яркост, първокласно покритие с отлична адхезия.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Продуктът придава гланцов вид, има отлична покривност и се нанася лесно и равномерно по повърхностите, където се прилага. Не оставя следи от четка или валяк. Не съдържа олово.

ПОВЪРХНОСТИ ЗА НАНАСЯНЕ

Може да се използва безопасно с подходящ грунд за вътрешни и външни повърхности от всички видове дърво, желязо, стомана, ламарина, бетон, открит бетон, мазилка, бетонни плочи, гипсокартон, OSB, MDF повърхности и мебели.

НАНАСЯНЕ

Уверете се, повърхността за приложение е гладка, здрава и е в състояние да задържи грунда и боята. Почистете всички видове петна, ръжда, прах, масла, ронливи слоеве и ако е необходимо, да се направят необходимите корекции на повърхността. Спазвайте определените периоди за изсъхване на бетон, груб бетон и нови измазани повърхности (28 дни). Шлайфайте повърхностите, като използвате фина шкурка, преди да започнете да прилагате грунд върху стари боядисани повърхности. Почистете повърхността след шлайфане, нанесете подходящ грунд.

Дървени повърхности, които ще бъдат боядисани за първи път: Почистете малки клонки и пъпки по дървото чрез обгаряне, а изтеклата смола - с коресилин. Дървесината да се напои с Безцветен импрегнатор. Така дървените повърхности са дългосрочно защитени срещу гъбички и дървояди, който намаляват устойчивостта на дървесината и променят цвета ѝ. Нанесете един слой синтетичен грунд. Изгладете повърхността с фина шкурка и нанесете Цветния емайллак като последен слой.

Стари боядисани дървени повърхности с избледнели цветове: Почистете повърхността с фина шкурка. Повърхностите, третирани с кит за дърво и шкурка, грундирайте с алкиден грунд. Нанесете два слоя Цветен емайллак.

Повърхности от желязо, стомана или ламарина, които ще бъдат боядисани за първи път: Отстранете остатъци от грес, ръжда и замърсявания от повърхността. Грундирайте повърхността с два слоя алкиден грунд за метали. Шлайфайте грундираната повърхността с шкурка и нанесете Цветен емайллак.

Метални повърхности като поцинкована ламарина, алуминий, мед, цинк: Нанесете алкиден грунд с висока адхезия и след това Цветен емайллак.

Стари боядисани метални повърхности, с избледнели цветове: Отстранете окисления слой с фина шкурка. Нанесете алкиден грунд, ако няма индикация за ръждясване, загладете с фина шкурка и нанесете Цветен емайллак.

Уверете се, че температурата на повърхността и околната среда е между +5°C и +30°C по време на полагането и докато продуктът напълно изсъхне, предпазвайте повърхностите от замръзване. Нанесете с четка, валяк или чрез пръскане. Почистете инструментите със синтетичен разредител веднага след използване.

Можете да получите достъп до Информационния лист за безопасност на продукта, Техническата характеристика и подробна информация относно приложението, рискови фрази и фрази за безопасност на www.adacolor-bg.com.

БЕЗВЪЗДУШНО ПРЪСКАНЕ

Налягане: 120-140 бара

Ъгъл на дюзата: 50°

Размер на дюзата (в инчове): 0.013"

Разреждане: с вода до 10% от обема на боята

РАЗРЕЖДАНЕ

Разредете с 10%, използвайки Синтетичен разредител за постигане на необходимата консистенция, която може да се нанася с четка или валяк. Продуктът може да се прилага на един слой при нанасяне с безвъздушно пръскане, при условие, че желаната дебелина на покритието е постигната чрез разреждане до 10% със Синтетичен разредител. Следва да се отбележи, че проблеми като издуване, свиване, напукване и изсъхване, могат да се появят върху повърхността, ако продуктът се разрежда с разредители от други марки.

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ (при 20°C, 65% HR):

Първоначално съхнене: 3 – 4 часа.

Пълно съхнене: 24 часа (времето за съхнене може да се увеличи при по-висока относителна влажност на въздуха и по-ниски стойности на температурата).

Забележка: Максимално покритие се получава, когато се спазва периода за съхнене и повърхността се грундира.

РАЗХОД

С 1 литър може да се боядиса 16-20 м2 площ. За определяне на окончателния разход направете пробно нанасяне.

ТОЧКА НА ЗАПАЛВАНЕ

36°C

СЪХРАНЕНИЕ

Може да се съхранява в продължение на 3 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място, защитено от замръзване и директна слънчева светлина. За да съхранявате безопасно останала в опаковката боя, трябва да се добави достатъчно количество от използвания разредител, докато цялата повърхност на боята е напълно покрита, капакът на опаковката трябва да бъде плътно затворен. Разклатете 1-2 пъти кутията на 180°.

ОПАКОВКА

15 л, 3.75 л, 2.5 л, 0.75 л

Този технически лист е изготвен на основата на лабораторни данни при нормални условия, консултирайте се с техническия персонал за детайли, които не са описани по-горе.

В противен случай, фирмата-производител не е отговорна за проблемите, които могат да възникнат поради липса на знания. Нашата компания си запазва правото да променя тази информация.

Когато е необходимо, моля консултирайте се с информационните листове за безопасност за повече информация за здравето, безопасността и рисковете, свързани с продуктите.

Този продукт е произведен от Betek A.Ş. и е сертифициран в съответствие със стандартите TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO 50001, ISO TS 10002.