19-03-2019

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

СТРУКТУРНА БОЯ ЗА БРОНИ НА СПРЕЙ

Еднокомпонентно структурно покритие, предназначено за боядисване на брони, накрайници и пластмасови елементи на огледала за кола. Отличава се с кратко време на сушене и много добра адхезия към пластмасите (без адхезия към PE). Лесен за използване, елиминира незначителни дефекти на повърхността. Устойчив на атмосферни условия и механични повреди. Може да се използва като горно покритие без нужда от допълнителна боя.

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА!

МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА НА СЛЕДНИТЕ ПОВЪРХНОСТИ

Пластмаси (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC твърд).

Акрилни грундове.

Епоксидни грундове.

Стари слоеве боя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Бързосъхнещо структурно покритие.

Добра адхезия към повечето пластмаси, използвани в автомобилната промишленост без нужда от грундове. Може да бъде покрита с повечето бои за броня, предлагани на пазара.

ЦВЯТ

Черен. Сив.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди нанасянето на продукта почистете внимателно пластмасата с препарат за отстраняване на силикон. Шлайфайте с абразивна кърпа и отново обезмаслете.
Отстранете всички остатъци от анти-адхезивен агент, за да осигурите добра адхезия. Разклатете флакона преди употреба.

Нанесете 1-2 единични слоя от разстояние от около 30 см.

Направете 5-10 минути пауза между нанасянията на продукта.

Почистете дюзата след употреба, като поставите флакона с дюзата надолу и го натиснете за 5 секунди.

ВНИМАНИЕ! Най-добре е да боядисвате в сухо помещение при температура 20oC

| Фирма RANAL Sp. z o.o. |  | Регистрационен номер: 000029202 |
| --- | --- | --- |
| Tel.: +48 34 329 45 03 | Łódzka 3 |  | www.ranal.pl |
| Fax: +48 34 320 12 16 | 42-240 Rudniki, PL |  | ranal@ranal.pl |

19-03-2019

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ВРЕМЕ ЗА ВТВЪРДЯВАНЕ

Без прах:           20 мин.

На допир:         60 мин.

Напълно сухо: 24 ч

СЪДЪРЖАНИЕ НА ВОЛАТИЛНИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

II/B/e граница = 840 гр/л, ЛОС = 650 гр/л

СЪХРАНЕНИЕ

Да сесъхранява на тъмно и сухо място, далеч от източници на огън и топлина. Срокът на годност в оригинална опаковка при температура 20°C е 36 месеца.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА:

Съгласно информационния лист за безопасност на материалите за съдържание опасни вещества за конкретния продукт.

ОПАКОВКА:

| Номер на продукта | Обем, литър: | Опаковка, брой: | Тегло на опаковката, кг: |
| --- | --- | --- | --- |
| 31103 [черно] | 0,4 | 12 | 5,20 |
| 31108 [сиво] | 0,4 | 12 | 5,20 |

Тази информациясе основава на внимателни лабораторни изследвания и дългогодишен опит. Силната пазарна позиция не ни освобождава от постоянен контрол върху качеството на нашите продукти. Ние обаче не носим отговорност за крайните резултати след неправилна употреба на продукта.

| Фирма RANAL Sp. z o.o. |  | Регистрационен номер: 000029202 |
| --- | --- | --- |
| Tel.: +48 34 329 45 03 | Łódzka 3 |  | www.ranal.pl |
| Fax: +48 34 320 12 16 | 42-240 Rudniki, PL |  | ranal@ranal.pl |