## 1К грунд за брони - Polaron 1К Bumper Primer

Област на приложение	Грунд за пластмасови брони и детайли.

Химически основи	    Специална смес от смоли.

Общи характеристики	Запълващ, еднокомпонентен грунд за пластмасови повърхности, който осигурява отлична адхезия върху пластмасови детайли. При нанасяне върху PE и PE-PP смесени пластмаси, повърхността трябва да бъде пасивирана чрез термична обработка. Подходящ за всички останали пластмасови повърхности.
Продуктът е готов за употреба, но трябва да се разбърка много добре преди нанасяне и никога не трябва да се смесва с други продукти. При необходимост може да се разреди с максимум 5% T 8-18 Универсален разредител.

Разход	    Приблизително  12 m²/л/30 μm

Почистване на оборудването    Разредители на Polaron T 8-18, 18-25 и 25-35 .

Финишни материали	    Всички покрития на Polaron

Основа                                        Пласмасови повърхности

покрития,повърхности, грундирани с пластмасов грунд.

Цвят 	   Сив металик

Срок на годност	    При нормални условия на съхранение и неотворенa опаковка до 2 г.

## 1К грунд за брони - Polaron 1К Bumper Primer

Информация за нанасяне

Пропорция на смесване	 Еднокомпонентен продукт, готов за нанасяне. Да не се смесва с други продукти.

Вискозитет при нанасяне       18-20 сек. (DIN CUP 4 мм/ 20 oC).

Дюза (мм)	Налагане (бара)

Гравитационно захранване	1.3-1.5	3.0-3.5

Всмукателно подаване	1.5-1.8	3.0-3.5

HVLP/LVLP	1.3-1.5

Брой слоеве	1-2

Дебелина на слоя	20-40μm

Време за изпаряване	5-10 мин. при 20 oC до замътяване

Съхнене                                   При 20 oC приблизително 15-20 минути на слой

Безопасност	Използвайте подходяща респираторна защита (препоръчва се използването на бояджийска цяла лицева маска -  3M™ 6900).

За по-подробна информация вижте информационния лист за безопасност.